Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie

(odcinek o długości 990,00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- D

b) prędkość projektowa						- 30 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

e) szerokość jezdni							- 3.00 m - 4.50 m

f) szerokość poboczy						- 0.75 m

g) liczba pasów ruchu						- nie określa się

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+000.00 do km 0+990.00 – w obrębie istniejącej jezdni

- Projektowane wyrównanie podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11S 50/70, w ilości średnio 120 kg/m2  -  jako warstwa ścieralna

- Istniejące podłoże bitumiczne o grubości średnio 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

od km 0+130.00 do km 0+990.00 - w obrębie poszerzeń jezdni

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1 na siatce przeciwspękaniowej

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubości 10 cm

4. Kategoria ruchu							- KR-1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie przewiduje się

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- przebudowa istn. zj.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie

pionowe (wymiana)

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Przebudowa urządzeń kolidujących		- nie ma

12. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

uproszczony

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b