Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Budziszewice (działka nr ew. 313)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- nie określa się

b) długość odcinka							- 274.00 m

c) prędkość projektowa						- 30 km/h

d) kategoria terenu							- płaski

e) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

f) szerokość jezdni							- 3.00 m

f) szerokość poboczy						- 0.75 m

g) liczba pasów ruchu						- nie określa się

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+000.00 do km 0+240.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, średnio na grubość 10 cm

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

od km 0+240.00 do km 0+274.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC 11W 50/70 wg PN EN 13108-1 w ilości średnio 75 kg/m2

- Istniejące podłoże bitumiczne 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

4. Kategoria ruchu							- KR-1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie ma

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- bez zmian

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie

pionowe (wymiana)

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Przebudowa urządzeń kolidujących		- nie ma

12. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

uproszczony

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b