Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Remont drogi gminnej nr 116057E Józefów Stary - Adamów

- długość 990.00 m -

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna/numer drogi				- docelowo D / 116057E

b) prędkość projektowa					- 30 km/h

c) kategoria terenu						- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego			- zamiejski 									  		  jednojezdniowy

e) szerokość jezdni						- 3.50 m (do 4.50 m)

f) szerokość chodników					- brak

g) szerokość poboczy 					- 0.50 m

h) liczba pasów ruchu					- nie określa się

i) szerokość zjazdów					- nie określa się

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi KR1:

Odcinek: od km 0+000.00 do km 0+450.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2 wg PN EN 13108-1:2008

- Istniejące podłoże bitumiczne o średniej grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

Odcinek: od km 0+450.00 do km 0+990.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 120 kg/m2 wg PN EN 13108-1:2008

- Istniejące podłoże bitumiczne o średniej grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

3.2. Konstrukcja poboczy:

- Projektowana warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm

- Projektowane wzmocnienie podłoża poprzez warstwę stabilizacji gruntu cementem z betoniarni o Rm=2.5 MPa o grubości 10 cm

4. Kategoria ruchu							- KR1

5. Odwodnienie drogi						- istniejące rowy

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie ma

b) wiadukty								- nie ma

c) przepusty 					                      		- nie ma

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie ma

8. Zjazdy do nieruchomości	- regulacja istniejących

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie         pionowe - wymiana

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- nie dotyczy

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.